Приложение № 2

к приказу Минтранса России

от «     »  _____________2010 г. №__

В Нормах безопасности НБ ЖТ ТМ 02-98 «Металлопродукция для железнодорожного подвижного состава. Нормы безопасности» (далее – Нормы):

1) наименование раздела 7 изменить на «Корпус автосцепки и хомут тяговый автосцепного устройства»;

2) раздел 7.6 графа 1 изложить в следующей редакции: «Нагрузка текучести корпусов автосцепки со смещением продольных осей на 50 мм при статическом растяжении и  остаточной деформации 0,2% , кН»;

3) раздел 7.7  графа 1 изложить в следующей редакции: «Нагрузка текучести хомута тягового при статическом растяжении и остаточной деформации 0,2%, кН, не менее»;

4) в разделе 7.7 в графе 3 цифры «2450-3430» заменить цифрой «2450»

5) наименование раздела 9 вместо «Колодки тормозные чугунные для пассажирских вагонов» внести «Колодки тормозные чугунные и биметаллические для пассажирских и грузовых вагонов»;

6) в разделе 9.2 в столбце 1 дополнительно внести «марганец для биметаллических колодок»;

7) в разделе 9.2 в столбце 3 соответственно  дополнительно внести  «0,5-1,1»;

8) в разделе 9.2 в столбце 1 дополнительно внести «фосфор для биметаллических колодок»;

9) в разделе 9.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «0,4-0,8»;

10) в разделе 9.3 в столбце 1 дополнительно внести цементит «содержание для биметаллических колодок»;

11) в разделе 9.3 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Ц2…Ц10»;

12) в разделе 9.3 в столбце 1 дополнительно внести цементит «площадь включений для биметаллических колодок»;

13) в разделе 9.3 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Цп2000…Цп6000»;

14) в разделе 9.5 в столбце 1 дополнительно внести  «Материал цилиндрической вставки»;

15) в разделе 9.5 в столбце 2 соответственно дополнительно внести  «ГОСТ 380»;

16) в разделе 9.5 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Ст 3»;

17) наименование раздела 13 вместо «Колодки тормозные гребневые чугунные для локомотивов» внести «Колодки тормозные чугунные и биметаллические для локомотивов»;

18) в разделе 11.2 в столбце 1 дополнительно внести «углерод для биметаллических колодок»;

19) в разделе 11.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «2,8-3,6»;

20) в разделе 11.2 в столбце 1 дополнительно внести «кремний для биметаллических колодок»;

21) в разделе 11.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «0,7-1,2»;

22) в разделе 11.2 в столбце 1 дополнительно внести «марганец для биметаллических колодок»;

23) в разделе 11.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «0,5-1,1»;

24) в разделе 11.2 в столбце 1 дополнительно внести «фосфор для биметаллических колодок»;

25) в разделе 11.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «0,4-0,8»;

26) в разделе 11.3 в столбце 1 дополнительно внести цементит «содержание для биметаллических колодок»;

27) в разделе 11.3 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Ц2…Ц10»;

28) в разделе 11.3 в столбце 1 дополнительно внести цементит «площадь включений для биметаллических колодок»;

29) в разделе 11.3 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Цп2000…Ц6000»;

30) в разделе 11.5 в столбце 1 дополнительно внести  «Материал цилиндрической вставки»;

31) в разделе 11.5 в столбце 2 соответственно дополнительно внести  «ГОСТ 380»;

32) в разделе 11.5 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Ст 3»;

33) наименование раздела 12 вместо «Колодки тормозные секционные чугунные для локомотивов» внести «Колодки тормозные секционные чугунные и биметаллические для локомотивов»;

34) в разделе 12.2 в столбце 1 дополнительно внести «марганец для биметаллических колодок»;

35) в разделе 12.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «0,5-1,1»;

36) в разделе 12.2 в столбце 1 дополнительно внести «фосфор для биметаллических колодок»;

37) в разделе 12.2 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «0,4-0,8»;

38) в разделе 12.3 в столбце 1 дополнительно внести цементит «содержание для биметаллических колодок»;

39) в разделе 12.3 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Ц2…Ц10»;

40) в разделе 12.3 в столбце 1 дополнительно внести цементит «площадь включений для биметаллических колодок»;

41) в разделе 12.3 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Цп2000…Ц6000»;

42) в разделе 12.5 в столбце 1 дополнительно внести  «Материал цилиндрической вставки»;

43) в разделе 12.5 в столбце 2 соответственно дополнительно внести  «ГОСТ 380»;

44) в разделе 12.5 в столбце 3 соответственно дополнительно внести  «Ст 3»;