ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Минтранса России

от _______________ № ____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ТМ 01-98 «Элементы верхнего строения железнодорожного пути. Нормы безопасности» (далее Нормы):

1) таблицу № 1 дополнить разделом 17 в следующей редакции:

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативные значения сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 Рельсы железнодорожные широкой колеи типов Р65 и Р65К повышенной износостойкости и контактно-усталостной прочности категории ИК |  |  |  |  |
| 17.1 Геометрические размеры и качество поверхности | ГОСТ Р 51685-2000, требования к категории Т1 |  |  |  |
| длина с отверстиями, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.4 | 25000±9 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| длина без отверстий, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.4 | 25000±20 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| высота рельса, H, мм Р65К Р65 | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 181,0+1,3-1,0 180,0±0,8 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| высота шейки, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 105+0,3-0,7 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| ширина головки, b, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 75±0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ширина подошвы B, мм Р65К Р65 | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 150,0+1,0-2,0 150,0+1,0-1,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| толщина шейки, e, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 18,0+0,8-0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| высота пера подошвы, m, мм Р65К Р65 | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 11,2±1,0 11,2+1,0-0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| диаметр болтового отверстия d, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.2 | 36,0±1,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| отклонение профиля поверхности катания от номинального расположения, мм Р65К Р65 | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | +1,0-0,5 ±0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| вогнутость подошвы, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | Не допускается | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| выпуклость подошвы (равномерная), мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.1 | 0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| отклонение профиля от симметрич-ности (асимметрия), мм | Устанавливается настоящими Нормами | ±1,2 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| косина торцов, мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.5 | 1,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| расположение болтовых отверстий в шейке на концах рельсов, мм 11 12 13 | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.2 | 96±1,0 316±1,0 446±1,0 |  | Измерения |
| фаска по контуру головки и шейки, мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.11 | 3,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| фаска по верхней и нижним кромкам головки на торцах рельсов с болтовыми отверстиями, мм, не менее | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.11 | 3,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| фаска по контуру подошвы, мм, не более, | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.11 | 5,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| фаска на кромках болтовых отверстий под углом около 450, мм | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.3 | 1,5 - 3,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| стрела прогиба рельса в целом в горизонтальной плоскости, мм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 52,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| одиночные местные деформации, на длине 1,5 м, мм, не более в вертикальной плоскости в горизонтальной плоскости | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.6.2 | 0,60 0,80 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| концевая искривлённость рельса на длине 1,5 м, мм, не более: в горизонтальной плоскости | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.6.3 | 0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| концевая искривлённость рельса на длине 1,5 м: в вертикальной плоскости вверх (по хорде), мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.6.3 | 0,7 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| концевая искривлённость рельса в вертикальной плоскости вниз (по касательной при длине F более 0,6 м), мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.6.3 | 0,2 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| скручивание рельсов (зазор между краем подошвы и стеллажом), мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.5.7 | 2,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| поверхность рельса – раскатанные загрязнения, трещины, рванины, скворечники, плены, закаты, раковины от окалины, рябизна, подрезы и вмятины, поперечные риски и царапины | ГОСТ Р 51685-2000, требования к категории Т1, п.6.10 | Не допускаются | ГОСТ Р 51685 | Визуальный контроль |
| длина раскатанных пузырей, волосовин и морщин, м, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.10 | 1,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| глубина раскатанных пузырей, волосовин и морщин, мм, не более: на поверхности катания в средней трети основания подошвы в остальных элементах профиля | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.10 | 1,0 0,3 1,0 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| глубина продольных рисок и царапин, мм, не более: на поверхности катания в средней трети основания подошвы в остальных элементах профиля | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.10 | 0,5 0,3 0,5 | ГОСТ Р 51685 | Измерения |
| поверхность рельсов для сварки на длине менее 100 мм от торцов – раскатанные пузыри и волосовины | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.10 | Не допускаются | ГОСТ Р 51685 | Визуальный контроль |
| поверхность торцов рельса – рванины, расслоения, трещины, заусенцы и наплывы металла. | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.11 | Не допускаются | ГОСТ Р 51685 | Визуальный контроль |
| поверхность болтовых отверстий - рванины, задиры, винтовые следы от сверления и следы усадки в виде расслоений и трещин. | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.12 | Не допускаются | ГОСТ Р 51685 | Визуальный контроль |
| 17.2 Химический состав: углерод, % | Устанавливается настоящими Нормами | 0,83-1,07 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| марганец, % | Устанавливается настоящими Нормами | 0,60-1,30 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| кремний, % | Устанавливается настоящими Нормами | 0,25-0,60 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| фосфор, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,020 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| сера, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,020 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ванадий, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,15 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| хром, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,30 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| алюминий, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,004 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| содержание остаточных элементов, %, не более Mo Ni Cu Sn Sb Ti Nb | Устанавливается настоящими Нормами | 0,020 0,15 0,20 0,030 0,020 0,025 0,040 | ГОСТ 18895 | Измерения |
| кислород, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,0020 | ГОСТ 17745 | Измерения |
| азот, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,020 | ГОСТ 17745 | Измерения |
| водород в жидкой стали перед разливкой, %, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,0002 | ГОСТ 17745 | Измерения |
| 17.3. Макроструктура флокены, остатки усадочной раковины и подусадочная рыхлость, внутренние трещины, темные и светлые корочки, инородные металлические и неметаллические включения | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.7 | Не допускаются | ГОСТ 10243 | Испытания |
| 17.4 Неметаллические включения длина строчек оксидов, мм, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.5 | 0,5 | ГОСТ Р 51685 | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 Микроструктура (в головке) | Устанавливается настоящими Нормами | Мелкодисперсный пластинчатый перлит. Допускаются участки цементитной сетки не выше 3 балла. | ГОСТ 8233 | Испытания |
| глубина обезуглероженного поверх-ностного слоя в головке рельса, мм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,5 | ГОСТ 8233 | Испытания |
| 17.6 Механические свойства: временное сопротивление, Н/мм2, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 1300 | ГОСТ 1497 | Испытания |
| предел текучести, Н/мм2, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 800 | ГОСТ 1497 | Испытания |
| относительное удлинение, %, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 9,0 | ГОСТ 1497 | Испытания |
| относительное сужение, %, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 14,0 | ГОСТ 1497 | Испытания |
| ударная вязкость при +20оС, Дж/см2, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 11 | ГОСТ 9454 | Испытания |
| 17.7 Твёрдость: на поверхности катания головки рельса, HB | Устанавливается настоящими Нормами | 370-430 | ГОСТ 9012 | Испытания |
| на глубине 10 мм по вертикальной оси, НВ, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 363 | ГОСТ 9012 | Испытания |
| на глубине 10 мм в выкружке, НВ,не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 363 | ГОСТ 9012 | Испытания |
| на глубине 22 мм по вертикальной оси, НВ, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 352 | ГОСТ 9012 | Испытания |
| в шейке, HB, не более в пере подошвы, HB, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 388 388 | ГОСТ 9012 | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разность значений твёрдости на поверхности катания одного рельса, НВ, не более | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.14 | 30 | ГОСТ 9012 | Испытания |
| 17.8 Копровая прочность, при t оС минус 60±5, высота подъёма груза, м, не менее | ГОСТ Р 51685-2000, п.6.15 | 4,2 | ГОСТ Р 51685 | Испытания |
| 17.9 Остаточные напряжения (расхождение паза/схождение паза), мм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 2,0/допускается | ГОСТ Р 51685 | Испытания |
| 17.10 Условный предел выносливости натурных образцов полнопрофильных рельсов, МПа, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 350 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 17.11 Трещиностойкость натурных образцов полнопрофильных рельсов KfC, МПа•м1/2, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 28 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 17.12 Работоспособность - вероятность безотказной работы при полигонных испытаниях после пропуска 500 млн. т брутто при осевой нагрузке не менее 27 тонн, %, не менее* | Устанавливается настоящими Нормами | 85 | СТ ССФЖТ ТМ-ЦП 115-2001 | Испытания |
| * Определяется только при первичной сертификации |  |  |  |  |