Приложение №2

к приказу Минтранса России

от ____________ № _____

Изменение №1 в Нормы безопасности НБ ЖТ ЦП 105-2003 «Специальный подвижной состав. Оси колесных пар чистовые. Нормы безопасности».

1) В таблице 1 исключить п.п. 1, 2, 3.1, 5, 6.3, 6.4, 8 и изложить ее в следующей редакции:

| № п/п | Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентиру-ющий способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Номинальные базовые размеры и допуски, мм, не более: |  |  |  |  |
| 1.1 | Допуск непостоянства диаметра шеек под подшипники качения в продольном и поперечном сечениях | ГОСТ Р 51775, (п. 4.3.4) |  | ГОСТ Р 51775, (п. 6.3.2) | # Измерение |
|  | - при прессовой посадке |  | 0,03 |  |  |
|  | - при тепловой посадке |  | 0,02 |  |  |
| 1.2 | Допуск непостоянства диаметра подступичных и предподступичных частей оси под установку колес и осевой шестерни |  | 0,05 |  |  |
| 1.3 | Допуск радиального биения поверхностей оси под подшипники качения, ступицы колес и осевую шестерню относительно оси центров | ГОСТ Р 51775, (п. 4.3.5) | 0,05 | ГОСТ Р 51775, п. 6.3.2 | # Измерение |
| 1.4 | Допуск торцевого биения торцев предподступичных частей | ГОСТ Р 51775, (п. 4.3.6) | 0,05 | ГОСТ Р 51775, (п. 6.3.2) | # Измерение |
| 2 | # Шероховатость поверхности оси, Ra, мкм, не более: |  |  |  |  |
| 2.1 | - шеек под подшипники качения | ГОСТ Р 51775, (п. 4.3.3) | 1,25 | ГОСТ Р 51775, (п. 6.3.1) | # Измерение |
| 2.2 | - подступичных частей под установку колес и осевой шестерни |  | 1,25 |  |  |
| 2.3 | - средней части |  | 2,5 |  |  |
| 2.4 | - торцов: |  |  |  |  |
|  | под упорные подшипники качения и скольжения |  | 2,5 |  |  |
|  | нерабочих |  | 10 |  |  |
| 2.5 | - галтелей: |  |  |  |  |
|  | подшипниковых шеек |  | 1,25 |  |  |
|  | подступичных частей |  | 2,5 |  |  |
| 3 | # Состояние поверхности: |  |  |  |  |
| 3.1 | Черновины | ГОСТ 31334, (п. 4.2.3) | не допускаются | ГОСТ Р 51775, (п. 6.3.1) | # Испытание |
| 3.2 | # Волосовины на: |  |  |  |  |
|  | - галтелях | ГОСТ 31334, (п. 4.2.3) | не допускаются | ГОСТ Р 51775, (п. 6.3.1) | # Измерение |
|  | - цилиндрической части шейки, всего, шт., не более |  | 4 |  |  |
|  | - цилиндрической части шейки в любом поперечном сечении, шт., не более |  | 2 |  |  |
|  | - средней части в любом поперечном сечении, шт., не более |  | 2 |  |  |
|  | - цилиндрической части шейки длиной мм, не более | ГОСТ 31334, (п. 4.2.3) | 10 | ГОСТ Р 51775, (п. 6.3.2) | # Измерение |
|  | - предподступичной и подступичной части длиной, мм, не более |  | 15 |  |  |
|  | - средней части длиной, мм, не более |  | 25 |  |  |
|  | - забоины на средней части оси | ГОСТ 31334, (п. 4.2.4) | не допускаются |  |  |
| 4 | # Упрочнение накаткой: |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение поверхностной твердости после накатки по сравнению с исходной, %, не менее | ГОСТ 31334, (п. 4.2.7.2) | 20 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | # Измерение |
| 4.2 | Глубина упрочненного слоя, мм | ГОСТ 31334, (п. 4.2.7.2) | (0,02…0,04) диаметра упрочняемого сечения | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | # Измерение |

2) Из таблицы 2 исключить ссылки на  ГОСТ 4728, ГОСТ 21105, ГОСТ 24642, ГОСТ 30237, ОСТ 32.88 и СТ ССФЖТ ЦП 086.

3) Таблицу 2 дополнить следующими ссылками на нормативную документацию:

| № п/п | Обозначение НД | Наименование НД | Кем утвержден год издания | Срок действия | Номера и срок введения принятых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ГОСТ 31334-2007 | Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия | Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 2007 | б/о | нет |

ОАО «ВНИКТИ»			ОАО «РЖД»				Федеральное агентство			Регистр сертификации

ж.д. транспорта				на федеральном ж. д. транспорте

Грек В.И.				Левин С. А.				Лушников А. В.				Бубнов В. П.

Департамент ЦП: