|  | Приложение № к приказу Минтранса России от _______________№ _____ |
| --- | --- |

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦВ-ЦТ 078-2003 «Изделия резиновые уплотнительные тормозных пневматических систем подвижного состава. Нормы безопасности»:

1) в таблице 1 в графе 2 пункта 1.1 исключить слова «Чертежи, утвержденные в установленном порядке»;

2) в таблице 1 в графе 3 пункта 1.1 исключить слова «В соответствии с чертежами»;

3) в таблице 1 в графе 2 пункта 1.1.1 внести слова «Устанавливаются настоящими нормами»;

4) в таблице 1 в графе 5 пункта 1.1.1 слова  "визуальный контроль" исключить;

5) в таблице 1 в графе  1 пункта 1.1.1 во всех   показателях «прокладок и уплотнителей клапанов»    слово "клапанов" заменить словом "(уплотнений)" ;

6) в таблице 1  пункт  1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 Предельные отклонения размеров изделий манжет тормозных приборов, не указанные в чертежах, мм диаметр до 20,0 включ. диаметр св. 20,0 до 100,0 включ. диаметр св. 100,0 диаметр св. 200,0 высота до 5,0 включ. высота св. 5,0 | Устанавливаются настоящими нормами | ±0,3 ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±0,3 ±0,5 | ГОСТ 166 | Измерительный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7) в таблице 1 в графе 1 пункта 1.3 слова "(Приложение А)" заменить словами "(Приложение Б)";

8) в таблице 1 в графе 2 пункта 1.3  внести слова «Устанавливаются настоящими нормами»;

9) в таблице 1 в графе 2 пункта 1.4  внести слова «Устанавливаются настоящими нормами»;

10) в таблице 1 в графе 1 пункта 1.4 в абзаце 2 взамен  «(90+5)0» внести: «(90±5)0»;

11) в таблице 1 в графе 1 пункта 1.4 в абзаце 3 взамен  «(3+1) с»  внести: «(3±1) с»;

12) в таблице 1 в графе 1 пункта 1.4 в абзаце 3 взамен  «(45+3)0»  внести: «(45±3)0»;

13) в таблице 1 в графе 1 пункта 1.4 в абзаце 4 взамен  «(20+2) %»  внести: «(20±2) %»;

14)  в таблице 1 в графе 1 пункта 1.4 в 4 абзаце после слов "должно соответствовать" внести слова: ",мм";

15) в таблице 1 в графе 2 пункта 1.4 внести слова «Устанавливается настоящими нормами»;

16) в таблице 1 в графе 3 пункта 1.4  исключить знак «*»;

17) в таблице 1   пункта 1.4 ,  4 абзац изложить в следующей редакции:

| Эластическое восстановление образцов из прокладок после их сжатия на (20±2)% и выдержки в течение (5,0±0,5) мин. при температуре минус 550С с предельным отклонением минус 20С в месте вдавливания индентера должно соответствовать нормам через (3,0±0,5) мин. после освобождения образца, мм, не менее от 1,00 до 2,50 включительно св. 2,50 до 5,00 включительно св. 5,00 до 10,00 включительно |  | 0,10 0,20 0,25 | ГОСТ 13808 | Измерительный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18) в таблице 1   в графе 2  в пункте 1.5 внести слова «Устанавливаются настоящими нормами»;

19) в таблице 1 раздел 2 в пункте 2.3 в графе 3а взамен "70+5-10" внести: "70+10-5";

20) в таблице 1 раздел 2 в пункте 2.3 в графе 4 внести "ГОСТ 263";

21) в таблице 1 раздел 2 в пункте 2.3 в  графе 5 внести слова "Испытания";

22) в таблице 1 раздел 2 в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 в графе 2 внести слова: «Устанавливается настоящими нормами»;

23) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативной документации

Таблица 2

| Обозначение НД | Наименование НД | Кем утвержден Год издания |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9.024-74 | ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению | 1974 |
| ГОСТ 9.029-74 | ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия | 1974 |
| ГОСТ 9.030-74 | ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред | 1974 |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия | 1989 |
| ГОСТ 263-75 | Резина. Метод определения твердости по Шору А | 1975 |
| ГОСТ 270-75 | Резина. Метод определения упруго-прочностных свойств при растяжении | 1975 |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия | 1975 |
| ГОСТ 11358-89 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия | 1989 |
| ГОСТ 13494-80 | Транспортиры геодезические. Технические условия | 1980 |
| ГОСТ 13808-79 | Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия | 1979 |
| ГОСТ 13837-79 | Динамометры общего назначения. Технические условия |  |

»

24) в таблице А.1 заголовок  граф 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«Уплотнитель (уплотнение)»

25) приложение Б изложить в следующей редакции:

«Приложение Б

Резины, используемые для уплотнительных изделий тормозных пневматических систем подвижного состава

Таблица Б.1

| Группа резины | Марка резины | Наименование изделия | Условия эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температурный интервал работоспособности, 0С | Тип смазки |
| 1 | 7-6218 | Диафрагмы | от минус 55 до плюс 55 | Смазка пластическая ЖТ-79Л (ТУ 0254-002-01055954-01) |
| 2 | 7-6659 | Манжеты, воротники, уплотнители (уплотнения) | от минус 55 до плюс 55 | Смазка пластическая ЖТ-79Л (ТУ 0254-002-01055954-01) |
| 3 | 7-7130 | Манжеты, воротники, L –образного сечения, уплотнители (уплотнения) | от минус 60 до плюс 60 | Смазка пластическая ЖТ-79Л (ТУ 0254-002-01055954-01) |
| 3а | 7-7130 | Диафрагмы | от минус 60 до плюс 60 | Смазка пластическая ЖТ-79Л (ТУ 0254-002-01055954-01) |
| 4 | ИРП-1329 | Диафрагмы, манжеты | от минус 65 до плюс 60 | Смазка консистентная ЦИАТИМ-221 |
| 5 | 7-6218-10 7-7257 | Прокладки (кроме прокладок крана машиниста), втулки подвески тормозного башмака | от минус 55 до плюс 55 | Смазка пластическая ЖТ-79Л (ТУ 0254-002-01055954-01) |
| 6 6а | 7-Н-7 Н-7 7-7362 | Прокладки крана машиниста | от минус 50 до плюс 70 | Смазка пластическая ЖТ-79Л (ТУ 0254-002-01055954-01) |

»

| РАЗРАБОТАНО ОАО "ВНИИЖТ" Барбарич С.С. Кузьмина Е.Ф. | СОГЛАСОВАНО Департамент вагонного хозяйства ОАО "РЖД" Романов В.В. | Департамент локомотивного хозяйства ОАО "РЖД" Крохин М.Н. | Департамент технической политики ОАО"РЖД" Рязанов Ю.В. | Регистр сертификации на федеральном ж.д.транспорте Бубнов В.П. | Федеральное агентство ж.д.транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Лушников А.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |