Приложение №

к приказу Минтранса России

от     __________     № _____

В нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ 023-2001 «Валы карданные главного привода тепловозов и дизель-поездов. Нормы безопасности»:

1)  главу 1 изложить в следующей редакции:

«Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Нормы безопасности».

«Настоящие нормы безопасности распространяются на карданные  валы тягового привода тепловозов и дизель поездов и применяются при проведении сертификации в системе сертификации, созданной федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности карданных валов тепловозов и дизель-поездов, приведены в таблице 1. Сведения о нормативных документах, применяемых в графе 3 и графе 5 таблицы 1, приведены в таблице 2»;

3) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности карданных валов тягового привода тепловозов и дизель-поездов»

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Крутящий момент по пределу текучести, кН·м, не менее (для валов с максимальным крутящим моментом по тяговой характеристике, кН·м) | ГОСТ 28300, Таблица |  | СТ СС ФЖТ ЦТ 046 п.5.1 | Испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7,0 10,0 13,0 20,0 27,0 |  | 21 31 40 60 80 |  |  |
| 2 Допустимый дисбаланс для каждого шарнира, г·мм, не более (для валов с максимальным крутящим моментом по пределу текучести кН·м) 21 31 40 60 80 | ГОСТ 28300, Таблица | 500 700 3000 2000 9000 | СТ СС ФЖТ ЦТ 046 п.5.2 | Испытания |
| 3 Угол излома шарниров, град, не менее | ГОСТ 28300, п.1.3 | 12 | СТ СС ФЖТ ЦТ 046 п.5.3 | Измерение |
| 4 Твердость шипов крестовины, HRC | Устанавливается настоящими НБ | 59 – 63 | ГОСТ 9013 | Измерение |
| 5 Твердость поверхностей шлицев и вилки вала, HB, не менее | Устанавливается настоящими НБ | 250 | ГОСТ 9012 | Измерение |

4) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативной документации»

Таблица 2

| Обозначение НД | Наименование НД | Кем утвержден Год издания | Срок дей- ствия | Номер и срок введения принятых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОСТ 9012-59 | Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю | Госстандарт 1959 | б/о | № 1-06.63 № 2-07.79 №3-01.85 № 4-06.86 №5-02.90 |
| ГОСТ 9013-59 | Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу | Госстандарт 1959 | б/о | №1-07.79 № 2-01.85 №3- 08.89 |
| ГОСТ 28300-89 | Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Типы, основные параметры и размеры, технические требования. | Госстандарт 1989 | б/о | №1-07.79 №2-01.85 №3- 08.89 |
| П ССФЖТ 01-96 | Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте | МПС России 1996 | б/о | нет |
| СТ ССФЖТ ЦТ 046-99 | Валы карданные главного привода тепловозов и дизель-поездов. Типовая методика испытаний | МПС России 2000 | б/о |  |

ОАО «ВНИКТИ»                          ОАО «РЖД»                          Федеральное агентство                          Регистр сертификации

ж.д. транспорта                                       на федеральном ж.д.

транспорте

| Грек В.И. | Заместитель начальника Департамента локомотивного хозяйства А.В.Карякин | Лушников А.В. | Бубнов В.П. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель начальника Департамента технической политики С.А.Левин |  |  |