Приложение №

к приказу Минтранса России

от ____________        № _____

В нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ 088-2001 «Моторвагонный подвижной состав железных дорог. Муфты тягового привода электропоездов. Резинокордные оболочки. Нормы безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящие нормы безопасности распространяются на муфты тягового  привода электропоездов моторвагонного подвижного состава (МВПС) и применяются при проведении обязательной сертификации в системе сертификации, созданной федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности муфт тягового  привода электропоездов моторвагонного подвижного состава (МВПС), приведены в таблице 1. Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 2»;

# 3) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности муфт тягового привода электропоездов моторвагонного подвижного состава»

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламенти- руемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Геометрические размеры, установленные технической документацией |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Предельное значение наружного диаметра оболочки, не более, мм | Устанавливается настоящими НБ | 582 | СТ ССФЖТ ЦТ 119, пп. 6.2, 8.3 | Измерения |
| 1.2 Предельные отклонения внутреннего посадочного диаметра оболочки, мм | Устанавливается настоящими НБ | ± 2 | СТ ССФЖТ ЦТ 119, пп. 6.2, 8.3 | Измерения |
| 1.3 Разность толщин одного борта, мм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 2,0 | СТ ССФЖТ ЦТ 119, пп. 6.2, 8.3 | Измерения |
| 2 Качество поверхности: |  |  |  |  |
| 2.1 Рабочие поверхности РКО: - расслоение ее деталей, - выход корда на наружную поверхность, - вмятины | Устанавливается настоящими НБ | не допускается не допускается не допускаются | СТ ССФЖТ ЦТ 119, пп.6.1, 9.2 | Органолептический и визуальный контроль |
| 2.2 Формообразующие поверхности борта: |  |  |  |  |
| - вмятины, недопрессовка при глубине дефектов поверхности не более 2 мм и общей площадью более 10 см2 | Устанавливается настоящими НБ | не допускаются | СТ ССФЖТ ЦТ 119, пп.6.1, 9.2 | Органолептический и визуальный контроль |
| - пузыри общим числом более 8, площадью более 0,4 см2 - уступы в местах разъема пресс - формы высотой более 1,0 мм |  | не допускаются не допускаются |  |  |
| 3 Твердость покровной резины по Шору, условные единицы | Устанавливается настоящими НБ | 50-65 | ГОСТ 263, р. 3 | Испытания |
| 4 Показатели статических жесткостей муфт при t рко = 15 ÷ 22 оС |  |  |  |  |
| 4.1 Крутильная жесткость, кНм/рад, не более | Устанавливается настоящими НБ | 170 | СТ ССФЖТ ЦТ 119, п.9.8 | Испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2 Радиальная жесткость, Н/мм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 800 | СТ ССФЖТ ЦТ 119, п.9.8 | Испытания |
| 5 Деформация бортовых частей при усилии 98 кН, мм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 8,0 | СТ ССФЖТ ЦТ 119, п. 9.7 | ###### Испытания |

ОАО «ВНИКТИ»                               ОАО «РЖД»                                   Федеральное агентство                           Регистр сертификации

ж.д. транспорта                                         на федеральном ж.д.

Начальник Управления                                                                                              транспорте

пригородных пассажирских

перевозок

Грек В.И.                                 С.В.Сизов                                 Лушников А.В.                                       Бубнов В.П.

|  | Заместитель начальника Департамента технической политики С.А.Левин |  |
| --- | --- | --- |