Приложение №

к приказу Минтранса России

от ______________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЭ 067-2003 «Поддерживающие конструкции элементов контактной сети»:

- таблицу 1 изложить в следующей редакции:

# «Нормы безопасности поддерживающих конструкций элементов контактной сети

# Таблица 1.

| № п/п | Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентирующий способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стойки железобетонные центрифугированные для опор контактной сети электрифицированных железных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геометрические показатели |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Линейные размеры |  |  |  |  |
|  | Отклонение толщины стенки стоек, мм: в вершине в комле | ГОСТ 19330 (п. 3.3) | ±5 0+20 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 7,1.1) | Измерительный контроль |
| 1.1.2. | Отклонение расстояний между центрами отверстий, мм: для закладных болтов пяты консоли для закладных болтов тяги консоли Отклонение по толщине защитного слоя бетона, мм | ГОСТ 19330 (п. 3.3) ГОСТ 19330 (п. 4.1.17) | ±2 ±2 ±5 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.4) ГОСТ 22904 | Измерительный контроль Измерительный контроль |
| 1.1.3. | Отклонения от прямолинейности поверхности стойки по образующей конуса: по всей длине, мм, не более | ГОСТ 19330 (п. 4.1.16) | 13 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 3.1) | Измерительный контроль |
| 1.2. | Качество наружной поверхности |  |  |  |  |
|  | высота уступа по стыку полуформ в месте установки закладных деталей, мм, не более высота (глубина) местных наплывов (впадин) по стыку полуформ, мм, не более трещины в бетоне на наружной поверхности ширина раскрытия местных усадочных трещин на внутренней поверхности не более, мм | ГОСТ 19330 (п. 4.1.18) ГОСТ 19330 (п. 4.1.18) ГОСТ 19330 (п. 4.1.20) ГОСТ 19330 (п. 4.1.20) | 3 3 Не допускаются 0,1 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.5) ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.5) ГОСТ 19330 (п. 4.1.20) ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.5) | Измерительный контроль Измерительный контроль Визуальный контроль Измерительный контроль |
| 1.3. | Качество внутренней поверхности |  |  |  |  |
|  | толщина слоя шлама в нижнем торце стойки, мм, не более обвалы бетона на внутренней поверхности | ГОСТ 19330 (п. 4.1.13) ГОСТ 19330 (п. 4.1.13) | 50 Не допускаются | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.5) ГОСТ 19330 (п. 4.1.13) | Измерительный контроль Визуальный контроль |
| 1.4. | Электрическое сопротивление между арматурой и закладными деталями, кОм, не менее | ГОСТ 19330 (п. 4.1.15) | 10 | ГОСТ 19330 (п. 6.8) | Измерительный контроль |
| 1.5. | Коэффициент безопасности по несущей способности, определяющий степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на стойку, соответствующей значению ее нормативной несущей способности, не менее | ГОСТ 19330 (п. 4.1) | 1,6 | ГОСТ 19330 (п. 6.1) | Испытания |
| 1.6. | Коэффициент безопасности по трещиностойкости, определяющий степень повышения контрольной нагрузки по образованию трещин по отношению к нормативной нагрузке, при которой образуется первая трещина, не менее | ГОСТ 19330 (п. 4.1) | 1,0 | ГОСТ 19330 (п. 6.1) | Испытания |
| 1.7. | Жесткость: прогиб стойки на уровне контактного провода для стоек со значением нормативного изгибающего момента до 79 кНм, включительно, мм, не более прогиб стойки на уровне контактного провода для стоек со значением нормативного изгибающего момента свыше 79 кНм, мм, не более | ГОСТ 19330 (п. 6.1.6) | 100 125 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) | Испытания |
| 2. Ригели жестких поперечин |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Геометрические показатели |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Отклонение ширины ригеля (блока) от номинального значения, мм | Устанавливается настоящими нормами | ±2,0 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) | Измерительный контроль |
| 2.1.2. | Отклонение высоты ригеля (блока) от номинального значения, мм | Устанавливается настоящими нормами | ±5,0 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) | Измерительный контроль |
| 2.1.3. | Отклонение диаметров отверстий под болты от номинальных значений, мм, не более при длине ригеля до 34 м включительно при длине ригеля свыше 34 м | Устанавливается настоящими нормами | −0,2+0,3 −0,2+0,5 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) | Измерительный контроль |
| 2.1.4. | Отклонение межосевого расстояния между отверстиями для болтов от номинального значения, мм, не более | Устанавливается настоящими нормами | ±1,0 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.4) | Измерительный контроль |
| 2.1.5. | Непрямолинейность элементов ригеля, мм, не более | Устанавливается настоящими нормами | ±0,001L (L – длина элемента) | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 3.1) | Измерительный контроль |
| 2.2. | Требования к сварным соединениям |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Трещины, непровары, незаделанные кратеры, свищи, пористость, шлаковые включения, подрезы | Устанавливается настоящими нормами | Не допускаются | ГОСТ 23118 | Визуальный контроль |
| 2.3. | Коэффициент безопасности по несущей способности, определяющий степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на ригель, соответствующей значению его нормативной несущей способности, не менее | Устанавливается настоящими нормами | 1,4 | Аттестованная методика испытаний аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 2.4. | Относительный вертикальный прогиб ригеля в середине пролета при контрольной нагрузке, соответствующей значению его нормативной несущей способности, не более | Устанавливается настоящими нормами | 1/150 от расчетной длины ригеля | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 3.3) | Испытания |
| 3. Стойки металлические для опор контактной сети |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Геометрические показатели |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Отклонение межосевого расстояния между отверстиями для установки анкерных болтов или шпилек, мм | Устанавливается настоящими нормами | ±2 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.4) | Измерительный контроль |
| 3.1.2. | Непрямолинейность стойки на всей длине, мм, не более | Устанавливается настоящими нормами | 10 | ГОСТ 26433.1 Таблица 1, п. 3.1 | Измерительный контроль |
| 3.2. | Требования к сварным соединениям: трещины, непровары, незаваренные кратеры, свищи, пористость, шлаковые включения и подрезы, пропуски | ГОСТ 23118 | Не допускаются | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.5) | Визуальный контроль |
| 3.3. | Коэффициент безопасности стоек по прочности, определяющий степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на стойку, соответствующей значению ее нормативной несущей способности, не менее | Устанавливается настоящими нормами | 1,4 | Аттестованная методика испытаний аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 3.4. | Жесткость стоек прогиб стойки на уровне контактного провода для стоек с величиной нормативного изгибающего момента до 79 кНм включительно, мм, не более для стоек с величиной нормативного изгибающего момента свыше 79 кНм, мм, не более | ГОСТ 19330 (п. 6.1.6) | 100 125 | ГОСТ 19330 (п. 6.1) ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) ГОСТ 19330 (п. 6.1) ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) | Испытания Испытания |
| 4. Фундаменты железобетонных опор контактной сети |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Геометрические показатели |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Отклонение геометрических параметров: по толщине элементов по толщине защитного слоя | ГОСТ 13015 | ±5 ±5 | ГОСТ 26433.1 (Таблица 1, п. 1.1) | Измерительный контроль |
| 4.2. | Коэффициент безопасности фундаментов по прочности, определяющий степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на фундамент, соответствующей значению его нормативной несущей способности, не менее | ГОСТ 8829 | 1,4 | ГОСТ 8829 | Испытания |
| 4.3. | Ширина раскрытия поперечных трещин при нагрузке, соответствующей значению нормативной несущей способности фундамента, мм, не более | ГОСТ 8829 | 0,15 | ГОСТ 8829 | Испытания |
| 4.4. | Электрическое сопротивление между арматурой и анкерными болтами (только для участков постоянного тока), кОм, не менее | Установливается настоящими нормами | 2,5 | ГОСТ 19330 ( п. 6.8) | Испытания |

»

2) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение НД | Наименование НД | Кем утвержден, год издания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 26433.1-89 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления | 1989 |
| ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры | 1993 |
| ГОСТ 8829-94 | Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагруженном. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости | 1994 |
| ГОСТ 19330-99 | Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог | 1999 |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия | 1999 |
| ГОСТ 13015-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия | 2003 |

»

| РАЗРАБОТАНО ОАО "ВНИИЖТ" Барбарич С.С. | СОГЛАСОВАНО Департамент электрификации и электроснабжения ОАО "РЖД" | Департамент технической политики ОАО"РЖД" Рязанов Ю.В. | Федеральное агентство ж.д.транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Лушников А.В. | Регистр сертификации на федеральном ж.д.транспорте Бубнов В.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |