|  | Приложение № к приказу Минтранса России от _______________№ _____ |
| --- | --- |

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦП 071-2001 «Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов. Нормы безопасности»:

1) таблицу 1 дополнить  требованиями для железобетонных брусьев для высокоскоростного движения (раздел 2) и изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности брусьев железобетонных предварительно напряженных для стрелочных переводов

Таблица 1

| № п.п. | Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геометрические параметры |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в подрельсовых площадках, принадлежащих одной рельсовой колее, А 1, мм | ОСТ 32.134 | ОСТ 32.134 Приложение А Рабочие чертежи | ОСТ 32.134 (п.9.3.1) | Геометрические измерения |
| 1.1.2 | Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в крайних подрельсовых площадках на разных концах бруса, В, мм | ОСТ 32.134 | ОСТ 32.134 Приложение А Рабочие чертежи | ОСТ 32.134 (п.9.3.1) | Геометрические измерения |
| 1.1.3 | Расстояние по оси бруса от наружной кромки углубления в крайней подрельсовой площадке на левом («номерном») конце бруса до ближней к нему кромки углубления в средней части бруса, G, мм | ОСТ 32.134 | ОСТ 32.134 Приложение А Рабочие чертежи | ОСТ 32.134 (п.9.3.1) | Геометрические измерения |
| 1.1.4 | Расстояние по оси бруса между кромками одного углубления в подрельсовой площадке, расположенного: в концевой части бруса, а1, мм, в средней части бруса, Т, мм | ОСТ 32.134 | ОСТ 32.134 Приложение А Рабочие чертежи | ОСТ 32.134 (п.9.3.2) | Геометрические измерения |
| 1.1.5 | Расстояние от рабочей поверхности закладной шайбы до подрельсовой площадки бруса hш , мм: | ОСТ 32.134 (п. 5.1.1.4) | 81−1+4 | ОСТ 32.134 (п.9.4) | Геометрические измерения |
| 1.2 | Трещиностойкость |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Трещины в подрельсовом сечении бруса при изгибе вниз и нагрузке менее 140кН | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.1) | Не допускаются | ОСТ 32.134 (п.9.9) | Механические испытание на прессе |
| 1.2.2 | Трещины среднем сечении бруса при изгибе вверх и нагрузке 85 кН | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.1) | Не допускаются | ОСТ 32.134 (п.9.9) | Механические испытание на прессе |
| 1.3 | Требуемая передаточная прочность бетона на сжатие, МПа (кгс/см2), не менее | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.3) | 34,2 (349) | ГОСТ 10060.0 (п. 6.1) | Механические испытание на прессе Расчет |
| 1.4 | Марка бетона по морозостойкости, F, циклов, не менее | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.5) | 200 | ГОСТ 10060.0 (п. 4.2) | Климатические испытания 2 |
| 1.5 | Подрельсовые площадки |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок, мм, не более: по ширине по длине размером до 500 мм по длине размером от 501 до 1000 мм | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.3) | 1 1 2 | ОСТ 32.134 (п.9.6) | Геометрические измерения |
| 1.5.2 | Подуклонка подрельсовых площадок бруса, не более | ОСТ 32.134 (п.5.1.1.5) | + 1/180 | ОСТ 32.134 (п.9.7) | Геометрические измерения Расчет |
| 1.5.3 | Пропеллерность бруса, не более | ОСТ 32.134 (п.5.1.1.6) | + 1/80 | ОСТ 32.134 (п.9.7) | Геометрические измерения Расчет |
| 1.6 | Качество поверхностей брусьев |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Наплывы бетона на подрельсовых площадках и в каналах для закладных болтов | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.4) | Не допускаются | ОСТ 32.134 (п.9.5) | Геометрические измерения |
| 1.6.2 | Раковины в бетоне на упорных кромках глубиной, мм, не более: по глубине по наибольшему размеру | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.5) | 10 15 | ОСТ 32.134 (п.9.8) | Геометрические измерения |
| 1.6.3 | Околы бетона на упорных кромках глубиной, мм, не более длиной, мм, не более | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.5) | 10 30 | ОСТ 32.134 (п.9.8) | Геометрические измерения |
| - Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов для высокоскоростного движения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Геометрические параметры |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в подрельсовых площадках бруса, принадлежащих одной рельсовой колее, А, мм | ОСТ 32.134 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 | ОСТ 32.134 (п.9.3.1) | Геометрические измерения |
| 2.1.2 | Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в крайних подрельсовых площадках на разных концах бруса, В, мм | ОСТ 32.134 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 | ОСТ 32.134 (п.9.3.1) | Геометрические измерения |
| 2.1.3 | Расстояние по оси бруса от наружной кромки углубления в крайней подрельсовой площадке на левом («номерном») конце бруса до ближней к нему кромки углубления в средней части бруса, G, мм | ОСТ 32.134 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 | ОСТ 32.134 (п.9.3.1) | Геометрические измерения |
| 2.1.4 | Расстояние по оси бруса между кромками одного углубления в под-рельсовой площадке, расположенного: в концевой части бруса, а1, мм, в средней части бруса, Т, мм | ОСТ 32.134 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 | ОСТ 32.134 (п.9.3.2) | Геометрические измерения |
| 2.1.5 | Расстояние по оси бруса между центрами дюбелей, расположенных: в концевых частях бруса, а2, мм в средней части бруса, Т1, мм | ОСТ 32.134 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 (п. 4.2) | Геометрические измерения |
| 2.1.6 | Расстояние по оси бруса от кромки углубления до центра дюбеля, расположенного в подрельсовой площадке: в концевой части бруса, а3, мм, в средней части бруса, а3, мм | ОСТ 32.134 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 (п. 4.3) | Геометрические измерения Расчет |
| 2.2 | Трещиностойкость |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Трещины в подрельсовом сечении бруса при изгибе вниз и нагрузке менее 140кН | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.1) | Не допускаются | ОСТ 32.134 (п.9.9) | Механические испытания на прессе |
| 2.2.2 | Трещины среднем сечении бруса при изгибе вверх и нагрузке 85 кН: | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.1) | Не допускаются | ОСТ 32.134 (п.9.9) | Механические испытания на прессе |
| 2.3 | Требуемая передаточная прочность бетона на сжатие, МПа (кгс/см2), не менее | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.3) | 34,2 (349) | ГОСТ 10060.0 (п. 6.1) | Механические испытания на прессе Расчет |
| 2.4 | Марка бетона по морозостойкости, F циклов,не менее | ОСТ 32.134 (п.5.1.2.5) | 200 | ГОСТ 10060.0 (п. 4.2) | Климатические испытания 2 |
| 2.5 | Подрельсовые площадки |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок, мм, не более: по ширине по длине размером до 500 мм по длине размером от 501 до 1000 мм | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.3) | 1 1 2 | ОСТ 32.134 (п.9.6) | Геометрические измерения |
| 2.5.2 | Подуклонка подрельсовых площадок бруса, не более: без подуклонки с подуклонкой | ОСТ 32.134 (п.5.1.1.5) Устанавливается настоящими Нормами | ± 1/180 от 1/19 до 1/21 | ОСТ 32.134 (п. 9.7) | Геометрические измерения Расчет |
| 2.5.3 | Пропеллерность бруса, не более | ОСТ 32.134 (п.5.1.1.6) | + 1/80 | ОСТ 32.134 (п. 9.7) | Геометрические измерения Расчет |
| 2.6 | Качество поверхностей брусьев |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Наплывы бетона на подрельсовых площадках и в каналах для шурупов | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.4) | Не допускаются | ОСТ 32.134 (п. 9.5) | Визуальный контроль |
| 2.6.2 | Раковины в бетоне на упорных кромках глубиной, мм, не более: по глубине по наибольшему размеру | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.5) | 10 15 | ОСТ 32.134 (п. 9.8) | Геометрические измерения |
| 2.6.3 | Околы бетона на упорных кромках: глубиной, мм, не более длиной, мм, не более | ОСТ 32.134 (п.5.1.3.5) | 10 30 | ОСТ 32.134 (п. 9.8) | Геометрические измерения |
| 2.7 | Электрическое сопротивление бруса, измеренное между двумя дюбелями кОм, не менее: при температуре окружающего воздуха менее +5 ◦С, при температуре окружающего воздуха от +6 ◦С до +10 ◦С, при температуре окружающего воздуха от +11 ◦С до +16 ◦С, при температуре окружающего воздуха более +16 ◦С | Устанавливается настоящими Нормами | 20 15 12,5 10 | Технические условия ТУ 5864-249-01124323-2008 (п. 4.7) | Испытания, Расчет |
| 1 Буквенные обозначения в соответствии с рисунком 1, предельные отклонения – по таблице 1 ОСТ 32.134-99. 2 Заявитель представляет доказательные документы по результатам испытаний, проведенных аккредитованными испытательными центрами (лабораториями) по ГОСТ 10060.0 с подтверждением метрологического обеспечения испытаний. |  |  |  |  |  |

| # РАЗРАБОТАНО | # СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ОАО «ВНИИЖТ» | Департамент пути и сооружений ОАО «РЖД» | Департамент технической политики ОАО «РЖД» | Федеральное агентство ж.д. транспорта Министерства транспорта Российской Федерации | Регистр сертификации на федеральном ж.д. транспорте |
| Барбарич С.С. |  | Рязанов Ю.В. | Лушников А.В. | Бубнов В.П. |