ПРИЛОЖЕНИЕ №

к приказу Минтранса России

от____________ №________

В нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003 "Подшипники качения буксовые для подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности ":

1) таблицу 1  изложить в следующей редакции:

Нормы безопасности подшипников качения буксовых радиальных с короткими цилиндрическими

роликами и конических двухрядных кассетного типа для подвижного состава железных дорог

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Марка стали колец и роликов1), 2) | Утвержденная конструкторская документация | В соответствии с утвержденной конструкторской документацией | ГОСТ 4543 | Экспертиза документации и измерительный контроль |
| 2. Термообработка колец и роликов1), 2): 2.1. Твердость, HRC: на поверхностях объемно и поверхностно закаленных деталей сердцевины поверхностно закаленных деталей 2.2. Глубина закаленного слоя поверхностно закаленных деталей, мм | Устанавливается настоящими нормами Устанавливается настоящими нормами | 59…66 32…44 1,5…3,5 | ГОСТ 9013 Аттестованная методика, аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерительный контроль Измерительный контроль |
| 3. Макро и микроструктура колец и роликов1), 2) | Утвержденная конструкторская документация | Соответствие утвержденному эталону | ГОСТ 10243 ГОСТ 801 | Измерительный контроль Метод сравнения с утвержденным эталоном |
| 4. Основные размеры1), 2): 4.1. Отклонение среднего диаметра отверстия Δdmp и наружного диаметра ΔDmp в единичной плоскости 4.2. Непостоянство диаметра отверстия Vdp и наружного диаметра VDp в единичной плоскости 4.3. Непостоянство среднего диаметра отверстия Vdmp и наружного диаметра кольца VDmp 4.4. Непостоянство ширины внутреннего VBS и наружного кольца VCS | ГОСТ 520 | ГОСТ 520, таблицы 1-4 и 11-14 в зависимости от класса точности | ГОСТ 520 (р.10) | Измерительный контроль |
| 4.5 Неперпендикулярность торца внутреннего кольца относительно отверстия Sd, мкм не более | Устанавливается настоящими нормами | 20 | ГОСТ 520 (р.10) | Измерительный контроль |
| 4.6 Неперпендикулярность бортиков к дорожке качения в сторону торца (развал) наружного, внутреннего и плоского упорного колец подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами | Утвержденная конструкторская документация | В соответствии с утвержденной конструкторской документацией | СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Измерительный контроль |
| 4.7. Разноразмерность по диаметру цилиндрических роликов в одном подшипнике VDWL, мкм, не более 4.8. Разноразмерность по длине цилиндрических роликов в одном подшипнике VLWL, мкм, не более | Устанавливается настоящими нормами | 3 8 | СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Измерительный контроль |
| 4.9.Радиус сопряжения торцовых стенок сепаратора с продольными перемычками, мм, не менее | Устанавливается настоящими нормами | 0,8 | Аттестованная методика, аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерительный контроль |
| 5. Радиальный внутренний зазор подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами, Gr,, мкм1), 2): | Устанавливается настоящими нормами | 75…215 | CТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Измерительный контроль |
| 6. Зазор между бортиками наружного кольца и торцами роликов подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами, мкм1), 2) | Устанавливается настоящими нормами | 70…150 | Аттестованная методика, аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерительный контроль |
| 7. Осевой внутренний зазор подшипников конических двухрядных кассетного типа, Gа1), 2) | Утвержденная конструкторская документация | В соответствии с утвержденной конструкторской документацией | Аттестованная методика, аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерительный контроль |
| 8. Марка и количество смазки подшипников конических двухрядных кассетного типа1), 2) | Утвержденная конструкторская документация | В соответствии с утвержденной конструкторской документацией | CТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Экспертная оценка по сертификату (паспорту) на марку смазки. Взвешивание |
| 9. Низкотемпературная прочность полиамидных сепараторов подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами, количество поврежденных сепараторов от общего числа испытанных, %, не более1), 2) | Устанавливается настоящими нормами | 10 | CТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Испытания |
| 10. Максимальный уровень нагрева подшипников без учета температуры окружающего воздуха, °С, не более 1), 3) | Устанавливается настоящими нормами | 80 | CТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Испытания |
| 11. Гамма-процентная наработка до отказа подшипников1): 11.1. по явным видам отказов, %, не менее 11.2.по деградационным видам отказов, %, не менее: 11.2.1. при стендовых или полигонных пробеговых испытаниях до 50 подшипников конических двухрядных кассетного типа и до 100 подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами 11.2.2. при эксплуатационных поездных испытаниях: до 200 подшипников конических двухрядных кассетного типа и до 400 подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами; 200 и более подшипников конических двухрядных кассетного типа и 400 и более подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами. | Устанавливается настоящими нормами | 100 100 100 99,5 4) | CТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 | Испытания |
| 1) Проводятся при сертификации на впервые заявляемую продукцию, а также: - при смене изготовителя подшипников; - при применении новой марки смазки или уменьшении ее количества более чем на 20 %; - при изменении количества и (или) размера роликов, конструкции сепаратора и (или) способ его центрирования; - при использовании нового материала и (или) смене изготовителя материала колец, роликов и (или) сепараторов; - при применении нового процесса термообработки колец и роликов; - при изменении установочных размеров, допусков на них или номинального размера внутреннего зазора подшипника более чем на 10 %. 2) Испытания по пунктам 1 – 9 проводятся при сертификации на новый срок. 3) Испытания подшипников проводятся: - локомотивов с полной экипировкой отдельно, не в составе поезда; - моторвагонного подвижного состава без пассажиров; - пассажирских вагонов без пассажиров с отдельным локомотивом; - грузовых вагонов в груженом состоянии с отдельным локомотивом. 4) При расчете количества отказов результат округляется в меньшую сторону до целого числа. Примечание: 1. Испытания по пунктам 1 – 10, 11.1 и 11.2.1 проводятся при сертификации на впервые заявляемую продукцию при получении сертификата на ограниченную партию. Объем партии подшипников определяется комиссией из представителей заказчика и изготовителя и ограничивается двумя годами выпуска, но в каждый год выпуска не более 32000 подшипников конических двухрядных кассетного типа и 64000 подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами и не менее: - 100 подшипников конических двухрядных кассетного типа и 200 подшипников роликовых с короткими цилиндрическими роликами для локомотивов и моторвагонного подвижного состава; - 500 подшипников конических двухрядных кассетного типа и 1000 подшипников роликовых с короткими цилиндрическими роликами для грузовых и пассажирских вагонов. 2. Испытания по пунктам 11.1 и 11.2.2 проводятся: - при сертификации на впервые заявляемую продукцию при получении сертификата без ограничения объема выпуска; - при изменении конструкции нагружателя (корпуса буксы или адаптера). 3. Испытания по пункту 10 проводятся при сертификации на новый срок только: - при изменении установочных размеров, допусков на них или номинального размера внутреннего зазора подшипника менее чем на 10 % при неизменности его внутренних размеров; - при увеличении количества смазки более чем на 20 %. 4. Испытания по пунктам 10; 11.1 и 11.2.1 проводятся при сертификации на новый срок только: - при увеличении произведения значений конструкционной скорости движения подвижного состава и статической радиальной нагрузки на буксовый узел более чем на 10 %; - при уменьшении количества смазки до 20 %. |  |  |  |  |

РАЗРАБОТАНО:           СОГЛАСОВАНО:

| ОАО "ВНИИЖТ" | Департамент вагонного хозяйства ОАО "РЖД" | Департамент локомотивного хозяйства ОАО "РЖД" | Департамент технической политики ОАО "РЖД" | Федеральное агентство ж.д. транспорта Министерства транспорта Российской Федерации | Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.С. Барбарич | Н.А. Бочкарёв | Ю.А. Машталер | А.О. Иванов | А.В. Лушников | В.П. Бубнов |

| От ОАО "ВНИИЖТ": |  | От Департамента технической политики ОАО "РЖД": |
| --- | --- | --- |
| А.М. Краснобаев |  |  |
| В.В. Кочергин |  | Д.В. Шпади |
| С.Г. Иванов |  | Т.А. Смирнова |
| Н.А. Аверин |  | От Департамента вагонного хозяйства ОАО "РЖД": |
| С.Х. Флюменбаум |  |  |
| От Федерального агентства ж.д. транспорта Министерства транспорта Российской Федерации: |  | А.Ф. Комиссаров |
|  |  | А.Ю. Мещеряков |
|  |  | От Департамента локомотивного хозяйства ОАО "РЖД": |
|  |  | А.В. Петрунин |
|  |  | А.В. Бабаев |