Приложение № 4

к приказу Минтранса России

от _______________№ _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 009-99 «Колодки тормозные композиционные железнодорожного подвижного состава. Нормы безопасности» (далее –Нормы):

- раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1 Область применения

Настоящие нормы безопасности распространяются на колодки тормозные железнодорожного подвижного состава из композиционных полимерных и порошковых (металлокерамических) материалов и применяются при проведении сертификации в системе сертификации, созданной федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта».

2) Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности колодок тормозных композиционных железнодорожного подвижного состава

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Геометрические размеры колодок Геометрические размеры колодок из композиционных полимерных материалов с сетчато-проволочными каркасами (далее СПК) и со стальными штампованными каркасами: | Устанавливается настоящими Нормами |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение |
| высота центральной бобышки, мм: для колодок с СПК для колодок со стальным штампованным каркасом ширина центральной бобышки у основания, мм: для колодок с СПК для колодок со стальным штампованным каркасом |  | 22±1 21+1,5 80 80±1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина ушка у основания, мм размеры отверстия ушка, мм: |  | 47-1 |  |  |
| для колодок с СПК |  | 24±1,5 11 |  |  |
| для колодок со стальным штампованным каркасом |  | 21+1,5 14±1 |  |  |
| отклонение от симметричности отверстия в центральном ушке относительно продольной оси, мм: |  | ±1,5 |  |  |
| высота направляющих бобышек, мм: |  | 9-2 |  |  |
| глубина паза под чеку, мм: |  | 5±1 |  |  |
| толщина спинки колодок со стальным штампованным каркасом, мм |  |  |  |  |
| радиус спинки колодки, мм |  | 560±20 |  |  |
| Выход чеки из контрольного башмака направляющим концом, мм, не более |  | 20 |  |  |
| 1.2 Колодки из композиционных порошковых (металлокерамических) материалов с металлическими каркасами из листовой или полосовой стали: | Устанавливается настоящими Нормами |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение или проверка шаблоном |
| высота ушка, мм |  | 20±1 |  |  |
| ширина ушка у основания, мм |  | 80+4 |  |  |
| длина ушка у основания, мм |  | 45 |  |  |
| размеры отверстия ушка, мм |  | 28 14 |  |  |
| отклонение от симметричности отверстия в центральном ушке относительно продольной оси, мм |  | ±1,5 |  |  |
| высота направляющих бобышек (у торцев колодки), мм |  | 8 |  |  |
| толщина спинки металлического каркаса, мм |  |  |  |  |
| радиус спинки колодки (на длине 30 мм от торцев колодки), мм |  | 560±20 |  |  |
| Выход чеки из контрольного башмака направляющим концом, мм, не более |  | 20 |  |  |
| 2.1 Качество поверхности |  |  |  |  |
| допускаемые отклонения по внешнему виду колодок не должны превышать указанных ниже: | Устанавливается настоящими Нормами |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) |  |
| на рабочей поверхности углубления, сколы и следы от нагара пресс-формы глубиной, мм, не более общей площадью, мм2, не более |  | 5 600 |  | Измерение или проверка шаблоном |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наплыв композиционного материала высотой, мм, не более толщиной, мм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 5 2,5 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение или проверка шаблоном |
| на нерабочей поверхности: включение выпрессовок, общей площадью, мм2, не более |  | 1000 |  |  |
| сколы, углубления, мм, не более общей площадью, мм2, не более |  | 3 600 |  |  |
| углубления на боковых поверхностях центрального ушка, мм, не более общей площадью, мм2, не более |  | 3 200 |  |  |
| смятие сетчатого каркаса и наплывы композиционного материала по образующей высотой до, мм толщиной до, мм |  | 5 2 |  |  |
| смещение сетчатого каркаса каждой из сторон колодки по длине и по ширине, мм, не более |  | 5 |  |  |
| оголение проволочного каркаса в отверстии под чеку, следы от режущего инструмента |  | Допускается |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заусенцы перфори- рованной жести на выходе и входе отверстия под чеку, не затрудняющие установку на контрольный башмак | Устанавливается настоящими Нормами | Допускаются | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Визуальный контроль |
| для колодок со стальным штампованным каркасом: |  |  |  |  |
| наличие сквозной до каркаса поперечной трещины в выемке колодки |  | Допускается одна сквозная поперечная трещина |  |  |
| местное оголение каркаса с боковых сторон |  | Допускается |  |  |
| для колодок с чугунными вставками: |  |  |  |  |
| на рабочей поверхности: следы шлифовки (зачистки) в средней части шириной, мм, не более глубиной, мм, не более |  | 80 2,5 |  | Измерение |
| выступание вставки чугунной, мм, не более |  | 1 |  |  |
| оголение вставки чугунной |  | Допускается |  |  |
| на нерабочей поверхности: |  |  |  |  |
| наличие поперечных трещин между чугунной вставкой и композиционным материалом у колодок с металлическими консолями |  | Допускается |  |  |
| оголение вставки чугунной |  | Допускается |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Колодки из композиционных порошковых (металлокерамических) материалов: трещины на рабочей поверхности трещины на остальных поверхностях допускаются: длиной, мм, не более глубиной, мм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | Не допускаются 20 2 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Визуальный контроль Измерения |
| сколы на гранях и углах глубиной, мм, не более |  | 5 |  |  |
| прочие поверхностные дефекты (раковины, вырывы): глубиной, мм, не более общей площадью, %, не более |  | 3 10 |  |  |
| след от выталкивателя прессформы на боковой поверхности выступание сварных швов за габаритные размеры колодки |  | Допускается Допускается |  |  |
| 3. Твердость: 3.1. НВ (16/187,5/30) для композиционных полимерных материалов 3.2. НВ 10/2452/30 для порошковых металлокерами-ческих материалов, не менее | Устанавливается настоящими Нормами | 1,2 – 3,0 10,0 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение |
| 4. Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | Устанавливается настоящими Нормами | 15,0 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 5. Коэффициент трения лабораторного образца композиционного материала колодки в паре с колесной сталью (сталь марки 2) | Устанавливается настоящими Нормами | 0,34 – 0,65 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 6. Морозостойкость композиционных полимерных тормозных колодок при (Т=минус 60+2 0С) способом изгиба | Устанавливается настоящими Нормами | Образцы – пластины не должны разрушаться | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 7. Коэффициент трения и термостойкость при силе нажатия на натурную колодку 10 и 20 кН в диапазоне скоростей начала торможения 50-160 км/ч | Устанавливается настоящими Нормами | По формулам р. 1.3.3 ПТР с отклонениями ±20% | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания, расчет |
| 8. Массовый износ, г, не более для полимерных материалов при силе нажатия на колодку 10 кН 20 кН 13,56 кН и постоянной скорости 50 км/ч на 25 км тормозного пути для металлокерамики при силе нажатия на колодку 10 кН 20 кН 13,56 кН и постоянной скорости 50 км/ч на 25 км тормозного пути | Устанавливается настоящими Нормами | 100,0 200,0 15,0 400,0 800,0 60,0 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Коэффициент статического трения, не менее: при силе нажатия на колодку 10 кН 25 кН 40 кН | Устанавливается настоящими Нормами | 0,3 0,25 0,2 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 10. Огнестойкость | Устанавливается настоящими Нормами | Колодки не должны давать открытого пламени при остановочных торможениях и имитации торможения на спуске | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 11. Износ толщины колодки, мм, не более при пробеге не менее 3000 км на пассажирском вагоне при пробеге не менее 5000 км на грузовом вагоне с осевой нагрузкой до 180 кН при пробеге не менее 4000 км на грузовом вагоне с осевой нагрузкой 180 - 270 кН | Устанавливается настоящими Нормами | 1 1 1 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Полигонные пробеговые испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Воздействие на поверхность катания колес при стендовых испытаниях при полигонных пробеговых испытаниях | Устанавливается настоящими Нормами | отсутствие рисок и задиров, термотрещин и неотделяемых без инструмента наваров отсутствие рисок и задиров, термотрещин и неотделяемых без инструмента наваров | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания Визуальный контроль |
| Примечания: Количество тормозных колодок, предъявляемых на сертификационные испытания по каждому пункту - не менее 12 штук, из них не менее 6 штук для проведения стендовых испытаний (по 2 штуки для каждого вида испытаний); не менее 16 шт. для проведения полигонных испытаний. Подтверждение соответствия по пунктам 11-12 проводится только при первичной сертификации тормозных колодок из новых материалов. Испытания по пунктам 1-5 проводятся при сертификации и инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. |

3) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение НД | Наименование НД | Год утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ-10791 | Колеса цельнокатаные | 2004 |