ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Минтранса России

от _________________№ _____

В  Нормах безопасности НБ ЖТ ТМ  03-98  «Контактные провода из меди и ее сплавов. Нормы безопасности»:

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

###### «Нормы безопасности медных контактных проводов.								 Таблица 1.

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. Геометрические размеры и качество поверхности:: ширина провода(А),мм для МФ85 для МФ100 для МФ120 для МФ150 высота провода(Н),мм для МФ85 для МФ100 для МФ120 для МФ150 ширина провода в месте крепления зажимом, мм ширина шейки провода, мм глубина трещин, не более, мм глубина рисок, идущих по всей длине провода, не более, мм число рисок на периметре провода, не более, шт | ГОСТ 2584-86Е | 11,76±0,22 12,81±0,25 13,90±0,30 15,50±0,32 10,80±0,10 11,80±0,11 12,90±0,12 14,50±0,13 8,05−0,05+0,15 5,70−0,08+0,15 0,2 0,1 3 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерения |
| 1.2. Механические свойства временное сопротивление удлинению, не менее, МПа для МФ85 для МФ100 для МФ120 для МФ150 относительное удлинение, не менее, % для МФ85 для МФ100 для МФ120 для МФ150 число перегибов в плоскости симметрии до полного разрушения, не менее число скручиваний провода вокруг оси до разрушения, не менее Отклонение натянутого контактного провода от прямой линии, не более, мм | ### ГОСТ 2584-86Е | 367,5 362,6 357,7 352,8 3,5 4 4 4 3 4 0,2 на длине 1 м | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 1.3. Электрические свойства Удельное электрическое сопротивление, не более мОм.м | ГОСТ 2584-86Е | 0,0177 | ГОСТ 2584-86Е | Испытания |
| 1.4. Электро механические свойства Относительная скорость удлинения , не более %/час |  | 1510-9 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

2) таблицу 2 изложить следующей	 редакции:

«Нормы безопасности низколегированных контактных проводов. 							Таблица 2.

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю |  | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1. Геометрические размеры и качество поверхности:: ширина провода(А),мм для НлФ85 для НлФ100 для НлФ120 для НлФ150 высота провода(Н),мм для НлФ85 для НлФ100 для НлФ120 для НлФ150 ширина провода в месте крепления зажимом, мм ширина шейки провода, мм глубина трещин, не более, мм глубина рисок, идущих по всей длине провода, не более, мм число рисок на периметре провода, не более, шт | ### ГОСТ 2584-86Е | 11,76±0,22 12,81±0,25 13,90±0,30 15,50±0,32 10,80±0,10 11,80±0,11 12,90±0,12 14,50±0,13 8,05−0,08+0,2 5,70−0,1+0,2 0,2 0,1 3 |  | ГОСТ 2584-86Е | Измерения |  |
| 1.2. Механические свойства временное сопротивление не менее, МПа для НлФ85 для НлФ100 для НлФ120 для НлФ150 относительное удлинение не менее, % для НлФ85 для НлФ100 для НлФ120 для НлФ150 число перегибов в плоскости симметрии до полного разрушения не менее число скручиваний провода вокруг оси до разрушения не менее Отклонение натянутого контактного провода от прямой линии, не менее, мм | ГОСТ 2584-86Е | 377,3 377,3 367,5 362,6 3,0 3,5 3,5 3,5 3 4 0,2 на длине 1 м |  | ГОСТ 2584-86Е Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |  |
| 1.3. Электрические свойства Удельное электрическое сопротивление, не более мОм.м | ГОСТ 2584-86Е | 0,0179 |  | ГОСТ 2584-86Е | Испытания |  |
| 1.4. Электромеханические свойства Относительная скорость удлинения , не более %/час | Вводится настоящими нормами | 1510-9 |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |  |

3) дополнить таблицей 3 в следующей редакции:

###### «Нормы безопасности бронзовых контактных проводов 								Таблица 3.

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю |  |  | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.1. Геометрические размеры и качество поверхности: ширина провода(А),мм для БрФ85 для БрФ100 для БрФ120 для БрФ150 высота провода(Н),мм дляБр Ф85 для БрФ100 для БрФ120 для БрФ150 ширина провода в месте крепления зажимом, мм ширина шейки провода, мм глубина трещин, не более, мм глубина рисок, идущих по всей длине провода, не более, мм число рисок на периметре провода, не более, шт |  | ### ГОСТ 2584-86Е | 11,76±0,22 12,81±0,25 13,90±0,30 15,50±0,32 10,80±0,10 11,80±0,11 12,90±0,12 14,50±0,13 8,05−0,08+0,2 5,70−0,1+0,2 0,2 0,1 3 |  | ГОСТ 2584-86Е | Измерения |  |
| 2.2. Механические свойства временное сопротивление не менее, МПа для БрФ85 для БрФ100 для БрФ120 для БрФ150 относительное удлинение не менее, % для БрФ85 для БрФ100 для БрФ120 для БрФ150 число перегибов в плоскости симметрии до полного разрушения не менее число скручиваний провода вокруг оси до разрушения не менее оклонение натянутого контактного провода от прямой линии, не менее, мм |  | ### ГОСТ 2584-86Е | 415,3 411,6 411,6 405 3,0 3,5 4 4 3 4 0,2 на длине 1 м |  | ГОСТ 2584-86Е Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |  |
| 2.3. Электрические свойства Удельное электрическое сопротивление, не более мОм.м |  | ГОСТ 2584-86Е | 0,0210 |  | ГОСТ 2584-86Е | Испытания |  |
| 2.4. Электромеханические свойства Относительная скорость удлинения, не более %/час |  |  | 1210-9 |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |  |

4) дополнить приложением в следующей редакции:

«Приложение (справочное) Перечень нормативной документации.

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Год введения, внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2584-86Е | Провода контактные из меди и ее сплавов. Технические условия | 1989 |