ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Минтранса России

от _____________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ-062-2000 «Подвижной состав железных дорог. Пружины цилиндрические винтовые тележек. Нормы безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящие нормы безопасности распространяются на пружины           цилиндрические винтовые (далее - пружины) локомотивов, вагонов,               моторвагонного подвижного состава (МВПС) и специального подвижного     состава (СПС) со скоростями движения до и свыше 160 км/ч и применяются при проведении сертификации в системе сертификации, созданной                 федеральном органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности пружин цилиндрических винтовых локомотивов, вагонов, МВПС и СПС», эксплуатируемых со скоростями движения до и     свыше 160 км/ч, приведенных в таблице 1. Сведения о нормативных               документах, на которые даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 2»;

3) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности пружин  цилиндрических  винтовых   подвижного  состава железных дорог, эксплуатируемого со скоростями до и свыше  160 км/ч									 Таблица  1.

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламенти-руемый способ под- тверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Геометрические размеры и параметры |  |  |  |  |
| 1.1 Предельные отклонения на наружные диаметры Dн , % | ГОСТ 1452 | ±1,5 Dн | ГОСТ 1452 (п. 6.1) ГОСТ 16118,(п.3.4а) | Измерение |
| 1.2 Предельные отклонения на высоту пружины в свободном состоянии, Но, мм: | ГОСТ 1452 |  | ГОСТ 1452 (п. 6.1) ГОСТ 16118 (п. 3.5) | Измерение |
| от 40 до 70 |  | +3,0−1,0 |  |  |
| св. 70 до 110 |  |  |  |  |
| св. 110 до 170 |  |  |  |  |
| св. 170 до 240 |  |  |  |  |
| св. 240 до 330 |  |  |  |  |
| св. 330 до 450 |  |  |  |  |
| св. 450, % |  |  |  |  |
| 1.3 Размеры конца опорного витка, мм: |  |  | ГОСТ 1452 (п. 6.1) ГОСТ 16118 (п. 3.5) | Измерение |
| 1.3.1 Высота при прямоугольной и конической форме оттяжки, без оттяжки, не более | ГОСТ 1452 | 0,3d (d, мм - диаметр прутка) | То же |  |
| 1.3.2 Ширина при формах оттяжки, не менее: прямоугольной; конической; без оттяжки | ГОСТ 1452 | 0,3d 0,3d 0,3d | −»− |  |
| 1.4 Зазоры между концами опорных витков и рабочими витками пружины в свободном состоянии, мм, не менее: | ГОСТ 1452 |  | ГОСТ 1452 (п.6.1) | Измерение, расчёт |
| у пружин рессорного подвешивания (кроме вагонов) |  | 0,15а |  |  |
| у пружин рессорного подвешивания вагонов |  | 0,1а (а, мм - номинальный зазор между рабочими витками) |  |  |
| 1.5 Длина контактной линии между опорными витками и крайними рабочими витками под статической нагрузкой, мм, не менее (для скоростей свыше 160 км/ч) | ГОСТ 1452 | 0,25D (D - средний диаметр пружины) | ГОСТ 1452 (п.6.4) | Измерение, расчет |
| 1.6 Отклонения от перпендикулярности оси пружины относительно опорных плоскостей, %, не более Для скоростей свыше 160 км/ч для пружин с Н0 ≤ 150 мм, % для пружин с Н0 > 150 мм, % | ГОСТ 1452 | 2 Н0 1,5 Н0 | ГОСТ 1452 (п. 6.8) ГОСТ 16118 (п. 3.9) | Измерение, расчет |
| 1.7 Зазоры между обработанной поверхностью опорного витка и контрольной плитой, мм, не более - при d  30 - в остальных случаях | ГОСТ 1452 | 0,012 D 0,008 D (D - средний диаметр пружины, мм) | ГОСТ 1452 (п. 6.9) ГОСТ 16118 (п.3.10) | Измерение, расчет |
| 2 Прогибы и остаточные деформации от действия нагрузок |  |  |  |  |
| 2.1 Предельные отклонения прогиба пружин под статической нагрузкой, FР1, (кроме пружин рессорного подвешивания локомотивов и МВПС) , % | ГОСТ 1452 | +12 - 8 от расчетного прогиба | ГОСТ 16118 (п. 3.13) | Испытание, измерение, расчет |
| 2.2 Предельные отклонения на высоту под статической нагрузкой, Н1 (для пружин рессорного подвешивания локомотивов и МВПС), | ГОСТ 1452 | +2 - 1 от расчётной высоты | ГОСТ 16118 (п. 3.5, 3.13) | То же |
| 2.3 Остаточная деформация: 2.3.1 Разница значений высоты после 2-х кратного сжатия пробной нагрузкой 1) и третьего сжатия пробной нагрузкой, мм, не более (для скоростей до 160 км/ч включительно) | ГОСТ 1452 | 2,0 | ГОСТ 1452 (п. 6.10) ГОСТ 16118 (п.п. 3.5, 3.13) | Испытание, измерение |
| 2.3.2 Разница значений высоты после 2-х кратного сжатия пробной нагрузкой и высоты после выдержки пружины 24 часа под пробной нагрузкой, мм, не более (для скоростей свыше 160 км/ч) | # ГОСТ 1452 | 2,0 | То же | То же |

_________________________

1)  Пробная нагрузка:

- для  «низких»  пружин,  рассчитанных  до  полного  сжатия  (преимущественно буксовые),  равна  нагрузке,

вызывающей  сжатие  до  соприкосновения  витков;

- для  «высоких»  пружин  (преимущественно кузовные типа «flexikoil»),  нагрузка,  вызывающая  напряжения

в  пружине,  равные  пределу  текучести  стали  (τТmin).

| 3 Требование к материалу 3.1 Химический состав | В соответствии с нормативной документацией (НД) на материалы, утверждённой в установленном порядке | В соответствии с нормативной документацией (НД) на материалы, утверждённой в установленном порядке | ГОСТ 12344 ГОСТ 12345 ГОСТ 12346 ГОСТ 12347 ГОСТ 12348 ГОСТ 12349 ГОСТ 12350 ГОСТ 12351 | Химический анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Твердость: | ГОСТ 1452 | НВ 375-444 или НRCэ 41,5-48,5 | ГОСТ 1452 (п. 6.6) ГОСТ 9012 ГОСТ 9013 ГОСТ 8.064 | Испытание |
| 3.3 Микроструктура | # ГОСТ 1452 | ЦВ-ЦТ-ВНИИЖТ- ВНИТИ-87, шкала 1, шкала 2, прилож. 1 | ГОСТ 1452 (п.6.11) ЦВ-ЦТ-ВНИИЖТ-ВНИТИ-87 (пп.1,2) | Металлографический анализ |
| 3.4 Глубина обезуглероженного слоя, мм, не более: |  |  |  |  |
| 3.4.1 Общая глубина обезуглероженного слоя пружин, изготовляемых из горячекатаных прутков, % | ГОСТ 1452 | 2,5d | ГОСТ 1763 | то же |
| 3.4.2 Глубина обезуглероженного слоя пружин, изготовляемых из горячекатаных прутков с обточенной или шлифованной поверхностью | ГОСТ 14523 | 0,2 при d ≤ 40 (0,5% d) - частичное обезуглероживание при d > 40) (d, мм - диаметр прутка) | ГОСТ 1763 | Металлографический анализ |
| 4.2 Число циклов нагружения для серийно выпускаемых пружин с литерой не ниже 01 , не менее | ГОСТ 1452 | 0,5×106 | ГОСТ 1452, п. 4.17, 5.3.2 СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 084-2000, п. 6.3.3.1 | Испытания |