ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от  _______________ №____

И з м е н е н и я

в ОСТ 32.183-2001 «Стандарт отрасли. Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная. Технические условия», утвержденный указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации

от 1 апреля 2002 г. № П-281у

1. В пункте 3.1.1 словосочетание «согласованной с МПС России» заменить на «согласованной с владельцем инфраструктуры».

2. Из пункта 3.3.3 исключить: «Суммарное содержание серы и фосфора в стали этих марок не должно быть более 0,060%, а при выплавке стали в мартеновских печах, работающих только на мазуте – не более 0,070%».

3. В приложении А «Химический состав сталей» в столбцах, отражающих содержание серы и фосфора в готовом металле, заменить значение «не более 0,040» на «не более 0,020».

4. В пункте 3.3.6 словосочетание «и соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке» заменить на «с баллом зерна не ниже 8.».

5. В пункте 3.4.7 словосочетание «согласованной с заказчиков» заменить на «согласованной с уполномоченным представителем владельца инфраструктуры».

6. В пункте 3.5 словосочетание «(90 %) срок службы» заменить на «(95%) срок службы».

7. В пункте 3.6.1 абзац «- приемочное клеймо заводской инспекции Департамента вагонного хозяйства МПС России.» заменить на «- приемочное клейма уполномоченного представителя владельца инфраструктуры.».

8. Пункт 3.6.2 дополнить словами «в объеме не более 30% от поврежденного знака при условии наличия неповрежденного дублирующего знака.».

9. Пункт 3.7.2 дополнить следующим текстом:

«На каждую деталь партии должен быть оформлен сопроводительный документ на отливку содержащий:

виды, число  расположение выявленных литейных дефектов с указанием их на зонированом эскизе детали. Шаг зонирования должен обеспечить достаточную информативность для оценки местоположения дефекта на детали;

параметры проведенных исправлений литейных дефектов (площадь, глубина, объем);

заключение о проведенных термических обработках;

заключение о контроле макроструктуры;

заключение о проведении дефектоскопии;

заключение о проведении толщинометриии;

заключение о проведении приемо-сдаточных испытаний.

Форма сопроводительного документа на отливку устанавливается организацией-изготовителем по согласованию с владельцем инфраструктуры. Документ подлежит учету и хранению в организации-изготовителе в течение всего назначенного срока службы.».

10. Пункт 5.1 дополнить следующим текстом:

«Детали подлежат приемке на договорной основе между потребителем и изготовителем независимым от последнего органом.».

11. Последний абзац пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«- толщина стенок литых рам и балок – по инструкции завода-изготовителя, согласованной с уполномоченным представителем владельца инфраструктуры».

12. В пункте 5.5.3 словосочетание «разрабатывает и согласовывает с Департаментом вагонного хозяйства МПС России» заменить на «разрабатывает и согласовывает с уполномоченным представителем владельца инфраструктуры».

13. Пункт 6.2 после слов «акустико-эмиссионный и др.)» изложить в редакции:

«по согласованной с уполномоченным представителем владельца инфраструктуры документации. Зоны обязательного неразрушающего контроля указаны в приложении Д и Е. Результативность применяемых методов неразрушающего контроля подтверждается предприятием-изготовителем при сертификации продукции на основе сравнения результатов применяемых методов с результатами рентгеноскопии, на партии деталей в количестве не менее 100 шт.».

14. Пункт 6.10 дополнить следующим текстом:

«Для контроля стабильности технологического процесса изготовления и качества деталей по внутренним литейным дефектам порезке по сечениям подвергают каждую 500-ю деталь».

15. Последний абзац пункта 6.11 изложить в следующей редакции:

«Число отпусков после нормализации, проведенной после исправления литейных дефектов заваркой и для получения требуемых механических свойств, не ограничивается».

16. Из пункта 6.14 исключить следующий текст:

«При этом минимально допустимые значения контролируемых параметров допускаются на 20 % ниже, чем соответствующие показатели, приведенные в приложении Б.».

17. Второй абзац пункта 6.15 изложить в следующей редакции:

«Сдаточными характеристиками механических свойств стали являются предел текучести, относительное удлинение и ударная вязкость, определяемая на образцах с острым надрезом при температуре минус 60 С (КСV−60)».

18. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«Надресорные балки и боковые рамы в течение всего срока их эксплуатации должны подвергаться контрольному осмотру, обслуживанию и ремонту в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной владельцем инфраструктуры.

При выявленном в ходе эксплуатации литейных дефектов детали подлежат изъятию из эксплуатации с последующим устранением выявленного несоответствия установленным порядком.».

19. Примечания Приложения Б исключить.

20. Приложения Г, Д и Е изложить в следующем виде: