- Приложение № 2

к главе 1

(к пунктам 8.26 и 8.28)

Расчет болтовых и сварных соединений

- Расчет болтовых соединений с поперечной нагрузкой

1.1. болт установлен в отверстия деталей без зазора. Болт работает на срез и смятие.

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| болт цилиндрический | болт конусный |

На срез болт рассчитывают по формуле:

π (d/10)2 [τср ] / 4 ≥ P, откуда d ≥  10√ 4Р/ π [τср ],

где 	Р – сила, действующая поперек болта, кгс;

[τср ] – допускаемое напряжение на срез, кгс/см2;

d – диаметр посадочной поверхности  болта, мм.

На смятие болт рассчитывают по формуле:

(d h [σ см ])/100 ≥ Р, откуда h ≥ 100Р / d [σ см ] ,

где 	h – высота участка смятия, мм;

[σ см ] – допускаемое напряжение на смятие, кгс/см2.

1.2. болт установлен в отверстия деталей с зазором. Затяжкой болта обеспечивают достаточную силу трения между деталями для предупреждения их сдвига и перекоса болта.

| Рисунок 3 | Рисунок 4 |
| --- | --- |
| Болт рассчитывают на усилие затяжки Q по формулам: |  |
| Q = P / f = π (d1/10)2 [σ р ] / 4, где f – коэффициент трения между соединяемыми деталями; d1– внутренний диаметр резьбы болта, мм; [σ р ] – допускаемое напряжение при растяжении, кгс/см2. | # Q = P / f i, где i – число стыков. |

2. Расчет сварных соединений

2.1. Стыковое соединение с прямым швом.

Рисунок 5

Допускаемое усилие для соединения при:

- растяжении Р1 = [σ` р] l S/100 (кгс);

- сжатии Р2 = [σ`сж] l S/100 (кгс),

где 	[σ`р], [σ`сж] – допускаемые напряжения для сварного шва соответственно при растяжении и сжатии, кгс/см2;

l, S – ширина и толщина соединяемых деталей, мм.

При расчете прочности все виды подготовки кромок в стыковых соединениях принимают равноценными.

2.2. Стыковое соединение с косым швом.

Рисунок 6

Допускаемое усилие для соединения при:

- растяжении Р1 = [σ`р] l S/100 sin β (кгс);

- сжатии Р2 = [σ`сж] l S/ 100 sin β (кгс),

при β=45о соединение равнопрочно целому сечению.

2.3. Нахлесточное соединение.

Рисунок 7

Соединения выполняют угловым швом. В зависимости от направления шва относительно направления действующих сил угловые швы называют лобовыми 
(рисунок 7-1)), фланговыми (рисунок 7-2)), косыми (рисунок 7-3)) и комбинированными (рисунок 7-4)).

Максимальную длину лобового и косого швов не ограничивают. Длину фланговых швов следует принимать не более 60К, где К – величина катета шва (мм). Минимальная длина углового шва 30 мм; при меньшей длине дефекты в начале и конце шва значительно снижают его прочность. Минимальный катет углового шва Кmin принимают равным 3 мм, если толщина металла S ≥ 3 мм.

Допускаемое усилие для соединения

Р1 = Р 2= 0,7 [τ`ср ] KL/100  (кгс),

где 	[τ`ср ] – допускаемое напряжение для сварного шва на срез, кгс/см2;

K – катет шва, мм;

L – периметр угловых швов, мм:

- для лобовых швов L=l;

- для фланговых швов L=2l1;

- для косых швов L=l/ sin β;

- для комбинированных швов L=2l1 + l.

2.4. Соединение несимметричных элементов.

Рисунок 8

1 - шов 1, 2- шов 2

Усилия, передаваемые на швы 1 и 2, находят из уравнения статики:

Р1 = Р е 1/е;  Р 2= Р е 2/е.

Необходимая длина швов:

l1 = Р1/0,007 [τ`ср ] К  (мм);     l2= Р2/0,007 [τ`ср ] К (мм),

где [τ`ср ] – допускаемое напряжение для сварного шва на срез, кгс/см2;

К – катет шва, мм.

Допускается увеличение l2 до размера l1.

2.5. Тавровое соединение, обеспечивающее лучшую передачу усилий.

Рисунок 9

Допускаемое усилие при:

- растяжении Р1 = [σ` р] l S/100 (кгс);

- сжатии Р2 = [σ` сж] l S/100 (кгс),

где 	[σ`р], [σ`сж] – допускаемые напряжения для сварного шва соответственно при растяжении, сжатии, кгс/см2;

l, S - ширина и толщина пристыкованных деталей, мм.

2.6. Допускаемые напряжения для сварных швов.

Допускаемые напряжения для сварных швов принимают в соответствии с таблицей 1 в зависимости от допускаемых напряжений, принятых для основного металла.

Таблица 1

Допускаемые напряжения для сварных швов

| Сварка | Для стыковых соединений |  | При срезе [τ` ср] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при растяжении [σ` р] | при сжатии [σ`сж] |  |
| Ручная электродами Э42 | 0,9 [σр] | [σр] | 0,6 [σр] |
| Ручная электродами Э42А | [σр] | [σр] | 0,65 [σр] |
| [σр] – допускаемое растяжение при растяжении для основного металла |  |  |  |